绍兴市市场监督管理局

领带产品质量监督抽查实施细则

一、适用范围

本实施细则适用于领带产品质量的监督抽查。

二、检验依据

下列标准对于本细则的应用是必不可少的。凡是注日期的标准仅注日期的版本适用于本细则，凡是不注日期的标准，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本细则。

GB/T 23314-2021     领带

GB/T 5296.4         消费品使用说明  第4部分：纺织品和服装

GB 18401            国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 29862          纺织品  纤维含量的标识

《中华人民共和国产品质量法》

产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定

三、抽样方法和样品数量

1.抽样方法

样品应在受检单位售柜或仓库内的待销产品中随机抽取；或在生产企业的生产线末端经检验合格的产品中随机抽取。

2.抽样数量

抽取同一品种、同一色别、同一规格、同一等级的样品10条。

3.注意事项

（1）样品应经受检单位对其有效性进行确认。

（2）产品规定有明示质量指标时，应在抽样单上注明。若产品明示的执行标准为经备案或自我公开声明的现行有效的企业标准，则视其企业标准为明示质量指标，企业应提供现行有效的企业标准文本。

（3）未标注安全技术类别的应经受检单位对产品的安全技术类别进行确认。

（4）样品在运储过程中要保持样品的有效性、一致性和安全性。

（5）执行市场反溯任务时，每批次样品买样的数量为符合检验所需最小样本量，不购买备样。

四、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 不合格类别 | 项目 设定 | 复检用 样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用说明 ︵标识︶ | 制造者的名称和地址 | 《中华人民共和国产品质量法》第二十七条 GB/T 5296.4-2012 5.1 GB/T 23314-2021 4.1 | A | 主要 项目 | 原样 | / |
|  |  | 产品名称 | 《中华人民共和国产品质量法》第二十七条 GB/T 5296.4-2012 5.2 GB/T 23314-2021 4.1 | A |  |  |  |
|  |  | 产品号型或规格 | 《中华人民共和国产品质量法》第二十七条 GB/T 5296.4-2012 5.3 GB/T 23314-2021 4.1 | A |  |  |  |

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 不合格类别 | 项目 设定 | 复检用 样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 续1 | 使用说明 ︵标识︶ | 纤维成分及含量 | 《中华人民共和国产品质量法》第二十七条 GB/T 5296.4-2012 5.4 GB/T 23314-2021 4.1 | A | 主要 项目 | 原样 | / |
|  |  | 维护方法 | GB/T 5296.4-2012 5.5 GB/T 23314-2021 4.1 | A |  |  |  |
|  |  | 执行的产品标准 | 《中华人民共和国产品质量法》第二十六条 GB/T 5296.4-2012 5.6 GB/T 23314-2021 4.1 | A |  |  |  |
|  |  | 安全类别 | GB/T 5296.4-2012 5.7 GB 18401-2010 5.3 GB/T 23314-2021 4.1 | A |  |  |  |
|  |  | 产品质量等级 | 《中华人民共和国产品质量法》第二十七条 | A |  |  |  |
| 2 | 纤维含量 | GB/T 23314-2021 4.8 GB/T 29862-2013 | A | 主要 项目 | 原样 | / |
| 3 | 甲醛含量 | GB/T 23314-2021 4.8 GB 18401-2010 5.1 | A | 强制性条款 | 原样 | / |
| 4 | pH值 | GB/T 23314-2021 4.8 GB 18401-2010 5.1 | A | 强制性条款 | 原样 | 采用氯化钾溶液作萃取液。 |
| 5 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 23314-2021 4.8 GB 18401-2010 5.1 | A | 强制性条款 | 原样 | 未经染色加工的产品不适用。 |
| 6 | 异味 | GB/T 23314-2021 4.8 GB 18401-2010 5.1 | A | 强制性条款 | 原样 | / |
| 7 | 水洗尺寸变化 | GB/T 23314-2021 4.8 | A | 主要 项目 | 原样 | 使用说明上标注不可水洗产品不考核。 |
| 8 | 面料的耐皂洗色牢度 | GB/T 23314-2021 4.8 | A | 主要 项目 | 原样 | 使用说明上标注不可水洗产品不考核。未经染色加工的产品不适用。 |
| 9 | 面料的耐干洗色牢度 | GB/T 23314-2021 4.8 | A | 主要 项目 | 原样 | 使用说明上标注不可干洗产品不考核。未经染色加工的产品不适用。 |
| 10 | 面料的耐水色牢度 | GB/T 23314-2021 4.8 GB 18401-2010 5.1 | A | 强制性条款 | 原样 | 未经染色加工的产品不适用。 |
| 11 | 面料的耐汗渍色牢度 | GB/T 23314-2021 4.8 GB 18401-2010 5.1 | A | 强制性条款 | 原样 | 未经染色加工的产品不适用。 |
| 12 | 面料的耐摩擦色牢度 | 干 | GB/T 23314-2021 4.8 GB 18401-2010 5.1 | A | 强制性条款 | 原样 | 未经染色加工的产品不适用。 |
|  |  | 湿 | GB/T 23314-2021 4.8 |  | 主要 项目 |  |  |

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 不合格类别 | 项目 设定 | 复检用 样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 面料的耐光色牢度 | GB/T 23314-2021 4.8 | A |  | 原样 | / |
| 14 | 面料的耐热压色牢度 | GB/T 23314-2021 4.8 | A | 主要 项目 | 原样 | 未经染色加工的产品不适用。 |
| 15 | 里料的耐水色牢度 | GB/T 23314-2021 4.8 GB 18401-2010 5.1 | A | 强制性条款 | 原样 | 未经染色加工的产品不适用。 |
| 16 | 里料的耐汗渍色牢度 | GB/T 23314-2021 4.8 GB 18401-2010 5.1 | A | 强制性条款 | 原样 | 未经染色加工的产品不适用。 |
| 17 | 里料的耐干摩擦色牢度 | GB/T 23314-2021 4.8 GB 18401-2010 5.1 | A | 强制性条款 | 原样 | 未经染色加工的产品不适用。 |
| 18 | 拉链布带的耐皂洗色牢度 | GB/T 23314-2021 4.8 | A | 主要 项目 | 原样 | 使用说明上标注不可水洗产品不考核。未经染色加工的产品不适用。仅考核固定结领带。 |
| 19 | 拉链布带的耐水色牢度 | GB/T 23314-2021 4.8 GB 18401-2010 5.1 | A | 强制性条款 | 原样 | 未经染色加工的产品不适用。仅考核固定结领带。 |
| 20 | 拉链布带的耐汗渍色牢度 | GB/T 23314-2021 4.8 GB 18401-2010 5.1 | A | 强制性条款 | 原样 | 未经染色加工的产品不适用。仅考核固定结领带。 |
| 21 | 拉链布带的 耐摩擦色牢度 | 干 | GB/T 23314-2021 4.8 GB 18401-2010 5.1 | A | 强制性条款 | 原样 | 未经染色加工的产品不适用。仅考核固定结领带。 |
|  |  | 湿 | GB/T 23314-2021 4.8 |  | 主要 项目 |  |  |
| 22 | 拉链 | GB/T 23314-2021 4.8 | A | 主要 项目 | 原样 | 仅考核固定结领带。 |
| 23 | 保险扣 | GB/T 23314-2021 4.8 | A | 主要 项目 | 原样 | 仅考核固定结领带。 |
| 24 | 洗涤后外观 | GB/T 23314-2021 4.8 | A | 主要 项目 | 原样 | 使用说明上标注不可水洗产品不考核水洗后外观；标注不可干洗产品不考核干洗后外观；标注既可水洗又可干洗产品考核水洗后外观。 |

五、判定原则

1.判定总则

（1）当产品的国家、行业、地方标准中强制性条款和执行的企业标准（含明示质量指标）各技术要求不一致时，应按其中最严要求进行质量判定；

（2）当产品执行国家、行业、地方标准时,按国家、行业、地方标准要求进行质量判定。

（3）当产品执行企业标准（含明示质量指标）时，按其企业标准要求进行质量判定，但如主要项目的检验结果低于国家、行业、地方标准中推荐性条款要求时，应在检验报告备注栏中同时注明主要项目的实测值和标准值。

2.质量判定结论的分类

（1）监督抽查产品涉及推荐性条款要求的，检验结论分为以下三种形式：

①产品符合执行标准要求，且本实施细则所列全部主要项目的检验结果符合国家、行业、地方标准中推荐性条款要求的，检验结论为“符合本次监督抽查要求”；

②产品不符合执行标准要求的，检验结论为“不合格”；

③产品符合企业标准要求，但本实施细则所列全部主要项目的检验结果出现一个或一个以上低于国家、行业、地方标准中推荐性条款要求的，检验结论为“符合企业标准要求，不符合国家、行业、地方标准要求”。

（2）监督抽查产品仅有法律法规要求和强制性条款要求的，检验结论分为以下二种形式：

①产品符合执行标准要求的，检验结论为“符合本次监督抽查要求”；

②产品不符合执行标准要求的，检验结论为“不合格”。

3.单项质量判定

（1）使用说明（标识）项目判定

对规定必须标注的标识内容进行抽查，存在下列任一情况时，判定使用说明（标识）项目不符合标准要求：

（a）有一项或一项以上内容缺失。当耐久性标签上未标注纤维成分及含量、产品号型或规格、维护方法内容，但在吊牌或其他地方有标注时，判不准确，不作缺项判定；

（b）有三项及三项以上不准确；

除上述情况外，判定使用说明（标识）项目为“符合执行标准要求”。

（2）内在质量项目判定

当内在质量检验项目存在一项或一项以上不符合执行标准要求时，判定“不符合执行标准要求”，反之，判定内在质量项目“符合执行标准要求”。

（3）单项质量判定注意事项：

(a)产品明示的产品质量等级与执行标准规定的等级不一致或等级缺项时，按执行标准的最低等级判定。

（b）纤维含量判定：耐久性标签与吊牌信息不一致且未在抽样单上明确时，按耐久性标签考核；考虑到样品存在的不均匀性和检验的可靠性，样品中检测出微量其他纤维（未明示）时，如果其他纤维（未明示）的含量≤1%，或样品明示含微量其他纤维而未检出时，该微量其他纤维不计入总量进行判定。

4.质量判定原则

当所检项目存在一项或一项以上不符合执行标准要求时，判定被监督抽查产品的检验结论为“不合格”。否则，判定被监督抽查产品的检验结论为“符合本次监督抽查要求” 或“符合企业标准要求，不符合国家（行业）标准要求”。

六、异议处理原则

1.不合格异议申请与受理

受检单位对监督检验结果有异议的，应自收到检验报告之日起十五日内，以书面形式向实施监督抽查的部门（行政机关）或其上级主管机关申请复检。

受理复检申请的行政机关应当自受理申请之日起五个工作日内做出受理决定，不具备复检条件的应当以书面形式向申请人说明理由。

2.复检样品

对具体检验项目的检测结果有异议，确需对不合格项目进行复检的，复检样品的确定应按本实施细则要求执行。

3.复检结论

复检结果仍不合格的，维持原检验结果不变；反之，以复检结果为准。

4.复检费用

确需对不合格项目进行复检的，异议申请人应在收到受理通知书之日起五个工作日内将复检费用（含样品运输费用）预先支付给复检机构，否则视同放弃异议权利。

复检结论与原检验结论不一致的，复检检验费用由原检验机构退还异议申请人。

5.不予复检的情况

（1）超过法定期限提出复检申请的；

（2）被检方提出复检时，产品在复检有效期内于正常贮存条件下已失效；

（3）法律、法规规定不得复检的其他情况。