绍兴市产品质量监督抽查方案

帐篷

发布日期：2021年10月15日

绍兴市市场监督管理局

帐篷产品质量监督抽查方案

一、抽样程序

（一）抽样方法

1.现场抽样

样品应当由抽样人员在被抽样生产者、销售者的待销产品或者生产线末端经检验合格的产品中随机抽样。抽样基数满足抽样数量即可。

现场抽样时应当购买检验样品，购买检验样品的价格以生产、销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。备用样品由被抽样生产者、销售者先行无偿提供。

2.网络抽样

抽样应当清除浏览器缓存信息、校验网络时间、登录电子商务平台、产品搜索选择、逐批样品购买、完成支付。通过截图、拍照或者录像的方式记录被抽样销售者信息、样品网页展示信息，以及订单信息、支付记录。

网络抽样时应当购买检验样品及备用样品。

（二）抽样数量

1.从同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品中随机抽取同批次、同规格、同等级、同色别样品4个，其中2个作为检样，另2个作为备样。

（三）注意事项

1.检样、备样应分别封样，并加以标注。

2.现场抽样时被抽样生产者、销售者对其产品类别（睡眠帐篷、旅游帐篷、居住帐篷）进行确认，并在抽样单上予以签章确认。

3.抽样过程中，检样和备样不足情况下，可购买不同规格的相同原料、相同质量等级、相同款式（货/款号）、相同花型和相同颜色、相同类别的样品。

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 不合格类别 | 项目设定 | 复检用 样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面料 | 拉伸强力 | GB/T 27735-2011 4.2.1 | A | 主要项目 | 原样 | / |
| 2 |  | 抗撕裂力 | GB/T 27735-2011 4.2.1 | A | 主要项目 | 原样 | / |
| 3 |  | 防水性能 | GB/T 27735-2011 4.2.1 | A | 主要项目 | 原样 | / |
| 4 |  | 抗冷裂性能 | GB/T 27735-2011 4.2.1 | A | 主要项目 | 原样 | / |
| 5 |  | 尺寸变化率 | GB/T 27735-2011 4.2.1 | A | 主要项目 | 原样 | / |
| 6 |  | 外层面料耐光色牢度 | GB/T 27735-2011 4.2.1 | A | 主要项目 | 原样 | / |
| 7 |  | 外层面料耐气候色牢度 | GB/T 27735-2011 4.2.1 | A | 主要项目 | 原样 | / |
| 8 |  | 外层面料耐水色牢度 | GB/T 27735-2011 4.2.1 | A | 主要项目 | 原样 | / |
| 9 |  | 外层面料耐湿摩擦色牢度 | GB/T 27735-2011 4.2.1 | A | 主要项目 | 原样 | / |
| 10 |  | 内层面料耐水色牢度 | GB/T 27735-2011 4.2.1 | A | 主要项目 | 原样 | / |
| 11 |  | 内层面料耐湿摩擦色牢度 | GB/T 27735-2011 4.2.1 | A | 主要项目 | 原样 | / |
| 12 |  | 内层面料拉伸强力 | GB/T 27735-2011 4.2.1 | A | 主要项目 | 原样 | / |
| 13 |  | 耐候性 | GB/T 27735-2011 4.2.1 | A | 主要项目 | 原样 | / |
| 14 | 起居室 | GB/T 27735-2011 4.2.2 | A | 主要项目 | 备样 | / |
| 15 | 睡眠区 | GB/T 27735-2011 4.2.3 | A | 主要项目 | 备样 | / |
| 16 | 储物间 | GB/T 27735-2011 4.2.4 | A | 主要项目 | 备样 | / |
| 17 | 篷布材料连接 | GB/T 27735-2011 4.2.5 | A | 主要项目 | 原样 | / |
| 18 | 地布 | 形状和高度 | GB/T 27735-2011 4.2.6.1 | A | 主要项目 | 备样 | / |
| 19 |  | 地钉 | GB/T 27735-2011 4.2.6.2 | A | 主要项目 | 备样 | / |
| 20 |  | 保护措施 | GB/T 27735-2011 4.2.6.3 | A | 主要项目 | 备样 | / |
| 21 |  | 抗撕裂力 | GB/T 27735-2011 4.2.6.4 | A | 主要项目 | 原样 | / |
| 22 |  | 抗冷裂性能 | GB/T 27735-2011 4.2.6.4 | A | 主要项目 | 原样 | / |
| 23 |  | 防水性能 | GB/T 27735-2011 4.2.6.4 | A | 主要项目 | 原样 | / |
| 24 |  | 拉伸强力 | GB/T 27735-2011 4.2.6.4 | A | 主要项目 | 原样 | / |
| 25 | 外部塑料材料 | 窗盖 | GB/T 27735-2011 4.2.7.1 | A | 主要项目 | 备样 | / |
| 26 |  | 挡土墙和窗户 | GB/T 27735-2011 4.2.7.2 | A | 主要项目 | 备样 | / |
| 27 |  | 抗撕裂力 | GB/T 27735-2011 4.2.7.3 | A | 主要项目 | 原样 | / |
| 28 |  | 断裂伸长率 | GB/T 27735-2011 4.2.7.3 | A | 主要项目 | 原样 | / |
| 29 |  | 冷裂温度 | GB/T 27735-2011 4.2.7.3 | A | 主要项目 | 原样 | / |
| 30 |  | 耐候性 | GB/T 27735-2011 4.2.7.3 | A | 主要项目 | 原样 | / |
| 31 |  | 色牢度 | GB/T 27735-2011 4.2.7.3 | A | 主要项目 | 原样 | / |
| 32 | 稳定性 | GB/T 27735-2011 4.2.8、4.3.1.3、4.3.2.4、4.3.3.6 | A | 主要项目 | 备样 | / |
| 33 | 通风 | GB/T 27735-2011 4.2.9 | A | 主要项目 | 备样 | / |
| 34 | 防蚊虫 | GB/T 27735-2011 4.2.10 | A | 主要项目 | 备样 | / |
| 35 | 防雨 | GB/T 27735-2011 4.2.11 | A | 主要项目 | 备样 | / |
| 36 | 帐篷内部设计 | GB/T 27735-2011 4.2.12 | A | 主要项目 | 备样 | / |
| 37 | 帐篷出口 | GB/T 27735-2011 4.2.13 | A | 主要项目 | 备样 | / |
| 38 | 帐篷尺寸稳定性 | GB/T 27735-2011 4.2.14 | A | 主要项目 | 备样 | / |
| 39 | 框架 | GB/T 27735-2011 4.2.15 | A | 主要项目 | 备样 | / |
| 40 | 拉链 | GB/T 27735-2011 4.2.16 | A | 主要项目 | 备样 | / |
| 41 | 连接装置 | GB/T 27735-2011 4.2.17 | A | 主要项目 | 备样 | / |
| 42 | 帐篷及帐杆袋 | GB/T 27735-2011 4.2.18 | A | 主要项目 | 备样 | / |
| 43 | 帐篷配件 | GB/T 27735-2011 4.2.20 | A | 主要项目 | 备样 | / |
| 44 | 拉链的横向强力 | GB/T 27735-2011 4.3.1.4、4.3.2.5、4.3.3.7 | A | 主要项目 | 备样 | / |
| 45 | 附件 | GB/T 27735-2011 4.3.1.5、4.3.2.6、4.3.3.8 | A | 主要项目 | 备样 | / |

三、判定原则

（一）判定总则

1.当产品的国家、行业、地方强制性标准（含国家、行业、地方推荐性标准中的强制性条款）和执行的企业标准（含明示质量指标）各技术要求不一致时，应按其中最严要求进行质量判定。

2.当产品执行国家、行业、地方标准时,按国家、行业、地方标准要求进行质量判定。

3.当产品执行企业标准（含明示质量指标）时，按其企业标准要求进行质量判定，但如主要项目技术要求低于国家、行业、推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，应在检验报告中注明主要项目的实测值和标准值。

（二）单项质量判定

1.项目判定

当所检项目的检验结果不符合执行标准要求时，判定不符合执行标准要求，反之，判定符合执行标准要求。

（三）综合质量判定

1.检验样本中一项或一项以上项目出现不符合执行要求判定的，则检验结论为“不合格”。

2.产品符合执行标准要求，且所检主要项目的检验结果符合国家、行业、地方标准中推荐性条款要求的，检验结论为“所检项目符合本次监督抽查要求”。

3.产品符合执行标准要求，但所检主要项目的检验结果出现一项或一项以上低于国家、行业、地方标准中推荐性条款要求的，检验结论为“所检项目符合企业标准，未达到国家、行业、地方标准规定”。